**Описание**

**ACCOLADE VELVET**  – высококачественная 100%-акриловая латексная краска для интерьерных отделочных работ. Краска **ACCOLAD VELVET**  обладает длительным сроком службы и устойчивостью к механическим воздействиям, образует прекрасное матовое покрытие с повышенной износостойкостью, способное выдерживать скобление и легкий абразив.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Краска **ACCOLADE** **VELVET** используется на большинстве, надлежащим образом подготовленных, поверхностей внутри помещения: оконные и дверные откосы, потолки, стены, элементы отделки, подготовленные деревянные и металлические основания. Минеральные основания, целлюлозные покрытия и деревянные поверхности можно окрашивать без предварительного грунтования.

**ОГРАНИЧЕНИЯ**

Краска не предназначена для отделочных работ снаружи помещения и по незагрунтованным поверхностям пластика, гальванизированным, полированным и холодным (ниже 10ºС) поверхностям.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ**

Перед применением краски внимательно изучите инструкцию на этикетке и соблюдайте её требования и предупреждения.

Все поверхности перед окраской должны быть сухими и чистыми, без загрязнений, таких как: земля, пыль, опилки, мел, плесень, смазочные материалы, отшелушившаяся или отслоившаяся краска и прочие загрязнения, которые могут повлиять на качество покрытия краской.

Очистка может производиться путем мытья и/или очистки скребком, удаления пыли, зачистки шлифовальной сеткой, проволочной щеткой или любым другим испытанным методом подготовки поверхностей к окраске.

Все полированные и блестящие поверхности необходимо обработать легким абразивом для обеспечения лучшей адгезии покрытия.

Заделайте трещины, отверстия от гвоздей и другие дефекты поверхности при помощи шпатлевки или заполнителя, дождитесь их высыхания. При необходимости, легко отшлифуйте и нанесите грунтовку.

**Соблюдайте осторожность при использовании любых чистящих легковоспламеняющихся продуктов!**

**ACCOLADE** требуется наносить в один и более слоя, в зависимости от степени изменения цвета и/или состояния поверхности.

**РАСХОД**

При нанесении краски ровным слоем расход составляет 9-12 кв.м/л

Расход краски по хорошо подготовленной поверхности зависит от способов нанесения, пористости и структуры поверхности.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

На свободное касание: 30 минут

Повторная окраска: 4 часа

Полное высыхание: 12 часов

**Полная полимеризация и набор прочности: не менее 30 суток**

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**

Влагосодержание окрашиваемой поверхности не должно превышать 15% по показаниям влагомера.

Рекомендуемая температура и влажность для нанесения краски 15-18ºС при относительной влажности 50-55%.

Диапазон допустимой температуры среды и поверхности для нанесения краски 10-32ºС.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

Кисти и валики: необходимо использовать только качественные кисти из полиэстера и нейлона и синтетические валики.

Безвоздушный распылитель: применяется при наличии сопел с размерами от 0,015” до 0,019”.

Воздушный распылитель: **не рекомендуется**.

**РАЗБАВЛЕНИЕ**

**НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!**

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

После использования, инструменты и оборудование необходимо немедленно очистить в чистой теплой мыльной воде. Тщательно промыть проточной чистой водой. Капли и/или брызги необходимо немедленно удалить чистой тканью, смоченной в теплой мыльной воде.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Тип связующего: акриловая латексная эмульсия

Тип разбавителя: вода

Внешний вид: матовый

Масса 1л.: 1,2-1,4 кг.

**СРОК ГОДНОСТИ**

При хранении в неразбавленном виде, в заполненной, плотно закрытой ёмкости, **НЕ ОГРАНИЧЕН**.

**КОЛЕРОВАНИЕ**

Производится по любой доступной системе колеровки. Цвет покрытия, после высыхания, может отличаться от образца. Проверьте цвет перед применением, путем нанесения краски на небольшой участок поверхности.

**БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

В состав материала не входят свинец и ртуть.

**ХРАНЕНИЕ**

Хранить при комнатной температуре в чистом сухом месте вдали от отопительных приборов. **НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!**

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Время высыхания может варьироваться, в зависимости от поверхности, температуры и влажности воздуха, циркуляции воздуха или вентиляции. Плохая вентиляция или отсутствие таковой в помещении, где ведутся работы, может повлечь за собой неполное высыхание и/или отвердевание слоя краски.

Срок высыхания 12 часов **НЕ ОЗНАЧАЕТ** полное отвердевание слоя краски. Это означает, что слой краски не будет поврежден при минимальном давлении рукой или пальцем. Чистка щеткой или мытье с применением грубых моющих средств до полного отвердевания слоя краски может привести к повреждению покрытия. Для полного отвердевания требуется не менее 30 дней.

Продукт содержит VOC не более 50 г/л

**СОСТАВ**

**Пигментная часть:** диоксид титана, силикаты, мраморная пудра, каолин, кристобалит.

**Связующее:** акриловая латексная эмульсия и полимеры, вода и добавки, пропиленгликоль.